16042 CARASCO (GENOVA) - ITALY

VIA PRIVATA DEVOTO, 36

TEL. +39-0185-36141 FAX. +39-0185-350249

E-mail:	 faci@faci.it

sales@faci.it

31/07/2026

### CALCIUM STEARATE S

CODE: 				CAS-S

DESCRIPTION :		CALCIUM STEARATE

REVISION DATE:		4th January 1993

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

| ## Assay | Unit | Min | Max | Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Melting point | °C | 150 | 160 | MFACI050 |
| ## Oxide | % | 9.2 | 10.0 | MFACI062 |
| ## Moisture | % |  | <=3.0 | MFACI020 |
| ## Sieve residue 200 mesh | % |  | <=1.0 | MFACI030 |
| ## Bulk density | g/l |  | <=260 | MFACI040 |
| ## Soluble salts | % |  | <=0.1 | MFACI090 |
| ## Free fatty acid | % |  | <=1.0 | MFACI010 |
| ## Acid value fatty acid | mgKOH/g | 195 | 206 | MFACI010 |

Quality Control